식각 장비용 정전척(ESC)의 열적·전기적 분석

Thermal and Electrical Analysis of the Electrostatic Chuck for the Etch Equipment

Yoon, Choi, Hong (명지대) | IEEE Trans. Semicond. Manuf., Vol. 36, No. 4, Nov. 2023

## 1. 연구 배경 및 목적

정전척(ESC)은 식각 공정에서 웨이퍼를 안정적으로 고정하고 중심부터 가장자리까지 균일한 온도 분포를 보장하는 핵심 부품이다. 300mm 대구경·수nm급 미세화 시대에 웨이퍼 표면 온도는 화학반응 속도, 박막 거칠기, 식각 프로파일, CD 균일도를 결정짓는 중요 변수이다. 본 연구는 Bipolar-Coulomb 형 ESC를 대상으로 후면가스(BSG) 유동을 포함한 다물리(multi-physics) 시뮬레이션과 이론·실험을 비교하여 척킹 압력과 웨이퍼 온도 균일도를 분석하였다.

## 2. 이론 모델링

- 전기 모델: Groove 영역과 Contact 영역을 직렬 캐패시터(유전체+BSG층)로, 두 영역을 병렬로 등가화한 1D 회로. 척킹 압력은 인가 전압의 제곱에 비례 (P ∝ V²).

- 열 모델: Ar⁺ 이온 충돌을 단일 열원으로 가정한 Wafer/BSG/ESC 직렬 열저항 회로. BSG(10μm)·Air-gap(0.2μm)에서 Knudsen 수 ≥ 0.99로 전이·자유분자 영역의 Layer-bulk 모델 적용.

- 시뮬레이션: ANSYS Maxwell(2D 정전 해석) + ANSYS Fluent(3D 열유체 해석), 격자 독립성 검증 후 수행.

## 3. 핵심 결과

| 구분 | 1D ↔ 시뮬레이션 | 1D ↔ 실험 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전기 해석 (척킹 압력) | 6.94% | 58.75% | BSG 게이지 측정 한계 |
| 열 해석 (웨이퍼 온도) | 0.44% | 1.52% | 이론·시뮬·실험 trend 일치 |

- 전기적 특성: 척킹 전압 500~1000V 범위에서 척킹 압력은 V²에 비례. Bias 전압(-200V) 인가 시 (+)전극은 44% 증가, (-)전극은 36% 감소하여 양 전극 간 2.25배의 압력 불균형 발생 → 국부 마모 및 신뢰성 문제 야기.

- 열적 특성: BSG 압력 0→15 Torr 증가 시 웨이퍼 평균 온도와 표준편차/CV가 모두 감소. 즉 BSG 압력이 높을수록 냉각 효율과 온도 균일도가 동시에 향상.

- 병목 구간: Wafer/ESC 계면과 Bonding Layer에서 가장 큰 온도 구배 발생 → BSG 압력 상향, 본딩층 박막화·고열전도 소재화가 개선 방향.

## 4. 결론 및 시사점

1D 등가 회로 모델만으로 2D 정전 시뮬레이션과 3D 열유체 시뮬레이션 결과를 각각 6.94%, 0.44%의 평균 오차로 예측 가능함을 입증하였다. 이는 ESC 설계 초기 단계에서 고비용 3D 시뮬레이션 없이도 신속한 설계 검토가 가능함을 의미한다. 다만 실험치와의 정량적 일치도 향상을 위해서는 BSG 누설 제어, 표면 거칠기·평탄도 정밀화, 복사열 효과 반영 등 보다 정교한 실험 설계가 필요하다.